Projekt budowlany

Temat:

ZADANIE:

Remont nawierzchni boiska do siatkówki w Rudziczce

lokalizacja:

43-267 RUDZICZKA, UL. SZKOLNA

Działka nr 717/51

Zespół projektowy:

mgr inż. Mariusz Szulik

mgr inż. Marcin Marciniak

Suszec, listopad 2013r.

Spis treści:

- Opis techniczny

- Wypis z rejestru gruntów

- Mapa orientacyjna

- Mapa zasadnicza

- Rysunek A.1 Plan orientacyjny 1:10000

- Rysunek A.2 Zakres opracowania 1:1000

- Rysunek A.3 Zakres opracowania 1:500 –stan istniejący

- Rysunek A.4 Zakres opracowania 1:500 –stan projektowany

- Rysunek A.5 Układ warstw nawierzchni - projekt

Opis Techniczny

- Lokalizacja: 43-267 Rudziczka, ul. Szkolna, działka nr 717/51

Powierzchnia działki: 5.126,0m2

- Typ robót: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 10x20m

- Cel: Przywrócenie do poprawnego stanu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

- Zakres robót wykonywanych w trakcie remontu:

  - Wykonanie otworów głębokości 30cm, średnicy ok. 20mm w nawierzchni asfaltowej i podbudowie odprowadzających wodę. Otwory wykonać w siatce 1x1m usuwając wiercony urobek , uzupełnić otwory piaskiem płukanym śr. 2-5mm

  - Przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie z luźnych, niezwiązanych cząstek

  - Ułożenie warstwy ET o grubości średnio 20mm – warstwa uzupełni lokalne nierówności i pozwoli na układanie kolejnych warstw o odpowiedniej miąższości.

  - Ułożenie warstwy sprężystej z SBR gr. 7mm

  - Ułożenie warstwy wierzchniej z EPDM w kolorze ceglastym gr. 7mm

  - Wymalowanie linii

- Wykonanie pełnego układu warstw zostanie przeprowadzone zgodnie z reżimem technologicznym wybranego producenta całego zestawu materiałów do wykonania remontu nawierzchni.

- Remont nawierzchni nie wpłynie na zmianę wymiarów boiska wielofunkcyjnego.

- W ramach inwestycji zostanie także przeprowadzona wymiana wyposażenia boiska; 2  szt. słupków do siatkówki – demontaż istniejących i wymiana na nowe oraz zabudowanie 2 koszy do koszykówki.